- ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ  ОСТ 36-57-81

ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ  ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ Ру до 9,81 МПа (100 кгс/см2) РУЧНАЯ АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СВАРКИ

2.4.25. Аргонодуговую сварку стыков трубопроводов из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей необходимо производить с обязательной защитой корня шва специальными средствами защиты (подачей защитного газа внутрь трубы или применением флюс-пасты ФП8-2).

2.4.26. Флюс-пасту ФП8-2 следует приготавливать смешиванием сухой шихты и силикатной связки в соотношении 1:1 по массе. Шихта перед смешиванием должна быть просушена при температуре 100 - 110° С в течение 2 ч. Нанесенную на свариваемые кромки флюс-пасту перед сваркой следует просушивать. Время просушивания зависит от температуры и влажности воздуха.

2.4.27. Наносить флюс-пасту необходимо до сборки и прихватки в соответствии с черт. 11. Флюс-пасту следует наносить при положительной температуре в защищенном от атмосферных осадков месте.

Схема нанесения флюс-пасты ФП8-2

Черт. 11

2.4.28. Режимы аргонодуговой сварки с применением флюс-пасты должны быть избраны в соответствии с табл. 5. При необходимости получения минимального усиления сварного шва с внутренней стороны трубопровода силу сварочного тока при наложении последующего слоя необходимо уменьшить на 20 - 30%.

2.4.29. Последовательность сварки с применением флюс-пасты и особенности выполнения каждого сварного шва должны соответствовать табл. 6.

2.4.30. Для подачи защитного газа внутрь трубопровода при аргонодуговой сварке корневого шва до сборки стыка в конце стыкуемых труб необходимо устанавливать заглушки в соответствии с черт. 12.

Таблица 5

Режим аргонодуговой сварки с применением флюс-пасты

| Толщина стенки трубы, мм | Диаметр, мм | Расход аргона в сварочной горелке, л/мин | Сварочный ток, А | Напряжение на дуге, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вольфрамового электрода | присадочной проволоки |  | на первом слое | на последующих слоях |  |
| 1,0 | 1,5 | 1,0-1,2 | 6-8 | 90-95 | - | 9-10 |
| 2,0 | 2,0 | 1,6-2,0 | 6-8 | 100-120 | - | 9-10 |
| 4,0-14,0 | 3,0 | 1,6-2,5 | 6-10 | 100-120 | 120-140 | 10-12 |

Таблица 6

Последовательность и особенности выполнения сварных швов с флюс-пастой

| Толщина стенки трубы, мм | Зазор, мм | Притупление, мм | Последовательность сварки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0-2,0 | 0-1,0 | - | Один проход ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты, без присадки. |
| 3,0 | 0,5-1,0 | - | Первый проход - ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты, без присадки. Второй проход - ручной аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой. |
| 4,0-9,0 | 0-2,0 | 0,5-1,5 | Первый проход - ручной аргонодуговой сваркой с применением флюс-пасты без присадки при зазоре до 1 мм. Последующие слои выполняют ручной аргонодуговой сваркой с присадочной проволокой или штучными электродами. |
| 9,0-14,0 | 0-2,5 | 0,5-1,5 | То же |

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Приложение 1

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

| Группа | Марка | Технические требования к изготовлению труб | Стандарт на сталь | Структурный класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст2сп | ГОСТ 8731-74 |  |  |
|  |  | ГОСТ 10706-76 |  |  |
|  | Ст2пс | ГОСТ 10706-76 |  |  |
|  | Ст3сп | То же |  |  |
|  | Ст3пс | То же | ГОСТ 380-71 |  |
|  | Ст4сп | ГОСТ 8731-74 |  |  |
|  | ВСт3сп | ГОСТ 10706-76 |  |  |
|  | ВСт3пс | То же |  | Ферритно- |
|  | ВСт 4сп | - |  | перлитный |
|  | Ст10 | ГОСТ 550-75 |  |  |
|  |  | ГОСТ 8731-74 |  |  |
|  |  | ГОСТ 8733-74 |  |  |
|  | Ст20 | ГОСТ 550-75 ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 1050-74 |  |
|  |  | ГОСТ 8733-74 |  |  |
|  |  | ТУ 14-3-251-74 |  |  |
|  |  | ТУ 14-3-460-75 |  |  |
| 2 | 10Г2 | ГОСТ 550-75 |  |  |
|  |  | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 4532-71 |  |
|  |  | ГОСТ 21729-76 |  |  |
|  | 17ГС | - |  |  |
|  | 15Г2СФ | - | ГОСТ 19282-73 |  |
|  | 17Г1С | - |  |  |
|  | 16ГС | - |  | Перлитный |
|  | 12МХ | ГОСТ 550-75 | ГОСТ 20072-74 |  |
|  | 15ХМ | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 4543-71 |  |
|  |  | ГОСТ 8733-74 |  |  |
|  | 12Х1МФ | ТУ 14-3-460-75 | ГОСТ 20072-74 |  |
|  | 15Х1МФ | - |  |  |
| 3 | 15Х5М |  |  |  |
|  | 15X5 | ГОСТ 550-75 | ГОСТ 20072-4 | Мартенситный |
|  | 15Х5ВФ |  |  |  |
|  | 12Х8ВФ |  |  |  |
| 4 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9940-72 |  |  |
|  |  | ГОСТ 14162-69 |  |  |
|  |  | ГОСТ 9941-72 |  |  |
|  |  | ГОСТ 11068-64 |  |  |
|  |  | ТУ 14-3731-78 |  |  |
|  | 08Х22Н6Т | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  | ГОСТ 11068-64 | ГОСТ 5949-75 |  |
|  |  | ГОСТ 9941-72 | ГОСТ 6032-75 |  |
|  | 12Х18Н12Т | ГОСТ 9940-72 |  |  |
|  |  | ГОСТ 14162-69 |  | Аустенитный |
|  |  | ГОСТ 9941-72 |  |  |
|  |  | ГОСТ 11068-64 |  |  |
|  |  | ТУ 14-3-460-75 |  |  |
|  | 03Х18Н11 | - |  |  |
|  | 08Х18Н12Б | ГОСТ 9940-72 |  |  |
|  |  | ГОСТ 9941-72 |  |  |
|  | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  | ГОСТ 11068-64 | ГОСТ 6949-75 |  |
|  | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 9941-72 |  |  |
|  | 08Х17Н15МЗТ | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  | ГОСТ 9941-72 | ГОСТ 5949-75 |  |
|  |  |  | ГОСТ 6032-75 |  |
|  | 03Х16Н15МЗ | ГОСТ 10498-63 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  |  | ГОСТ 6032-75 |  |
|  | 10Х14Г14Н4Т | - | ГОСТ 6032-75 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5949-75 |  |
|  | 10X23X18 | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  | ГОСТ 9941-72 | ГОСТ 5949-75 |  |
|  | 06ХН28МТД | ГОСТ 11068-64 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  |  | ГОСТ 6032-75 |  |
| 5 | 08Х20Н14С2 | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  | ГОСТ 5949-75 | ГОСТ 5949-75 | Аустенитно- |
|  | 08Х21Н6М2Т | - | ГОСТ 5632-72 | ферритный |
|  |  |  | ГОСТ 6032-75 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5949-75 |  |
| 6 | 08X13 | - | ГОСТ 5632-72 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5949-75 |  |
|  | 06Х17Т | ГОСТ 9940-72 | ГОСТ 5632-72 | Ферритный |
|  |  | ГОСТ 9941-72 | ГОСТ 5949-75 |  |
|  | 15Х25Т | - | ГОСТ 6032-75 |  |

- ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ  ОСТ 36-79-83.

Трубопроводы стальные технологические из углеродистых и низколегированных сталей на Ру до 10 МПа. Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в углекислом газе. Типовой технологический процесс

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

3.1. В процессе сварки осуществляют контроль:

– предварительный;

– пооперационный;

– качества готовых сварных соединений.

3.2. Предварительный контроль, осуществляемый организацией, ведущей монтаж, включает в себя проверку:

– квалификации сварщиков, дефектоскопистов (операторов ультразвукового контроля, радиографов и др.);

– состояния сборочно-сварочных приспособлений, сварочного оборудования и аппаратуры, а также оборудования и аппаратуры для контроля качества сварных соединений;

– качества основных и сварочных материалов, а также материалов для дефектоскопии;

– состояния средств измерения.

3.3. При пооперационном контроле необходимо проверять: качество подготовки кромок и сборки под сварку; соблюдение технологии сварки: соответствие сварочных материалов стандартам, режимы сварки, порядок наложения и качество послойной зачистки швов.

3.4. Контроль качества готовых сварных соединений.

3.4.1. Контроль качества готовых сварных соединений следует производить ниже перечисленными методами:

– внешним осмотром и измерением    — по ГОСТ 3 212—79;

– радиографическим методом               — по ГОСТ 7 512—75; ОСТ 36-59—81;

– ультразвуковым методом                   — по ГОСТ 14 782—76; ОСТ 36-75—83;

– цветной дефектоскопией                    — по ГОСТ 18 442—80;

– магнитно-порошковой дефектоскопией       — по ГОСТ 21 105—75;

– механическими испытаниями                       — по ГОСТ 6 996—66; ГОСТ 1 497—73; ГОСТ 9 454—78; ГОСТ 14 019—80;

– механическими испытаниями                       — по ГОСТ 6 996—66; ГОСТ 1 497—73; ГОСТ 9 454—78; ГОСТ 14 019—80;

3.5. Необходимость проведения, объемы и нормы контроля сварных соединений определяются требованиями СНиП III-31—78 и технической документацией.